2016年第4批玻璃纤维制品产品质量省监督抽查结果
	序号
	产品名称
	企业名称
	生产日期/批号
	规格型号
	商标
	抽查结果
	不合格项目
	承检单位

	1
	玻璃纤维制品
	新泰市宏益达玻纤有限公司
	2016-10-12
	EC6-12.5×1×1S65
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	2
	玻璃纤维制品
	山东聚源玻纤制品有限公司
	2016-07-18
	EGA1×1(30×30)-400
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	3
	玻璃纤维制品
	肥城联谊工程塑料有限公司
	2016-10-06
	EGA1×1(40×40)-500
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	4
	玻璃纤维制品
	泰安聚力复合材料有限公司
	2016-10-04
	EWR400-100
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	5
	玻璃纤维制品
	泰安市经纬玻璃纤维制品有限公司
	2016-10-08
	EWR600-100
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	6
	玻璃纤维制品
	山东惠普特种玻纤有限公司
	2016-10-12
	EC6-12.5×1×1Z40
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	7
	玻璃纤维制品
	泰安金峪玻璃纤维制品有限公司
	2016-10-10
	EWR600-100
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	8
	玻璃纤维制品
	淄博中材金晶玻纤有限公司
	2016-04-11
	EC22-1984（缠绕）
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	9
	玻璃纤维制品
	山东莱芜新阳光玻纤机械有限公司
	2016-10-12
	CC15-2450(织造)
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	10
	玻璃纤维制品
	淄博卓意玻纤材料有限公司
	2016-10-11
	CC19-300（织造）
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	11
	玻璃纤维制品
	淄博国易玻璃纤维有限公司
	2016-08-13
	EC9-33×1×8S110
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	12
	玻璃纤维制品
	山东创佳新材料有限公司
	2016-10-09
	CC9-33×1×2S110
	创佳
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	13
	玻璃纤维制品
	泰安兴华玻璃纤维有限公司
	2016-08-08
	EC6-6.5×1×2Z100
	泰玻
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	14
	玻璃纤维制品
	沂源晟金港玻璃纤维制品有限公司
	2016-10-11
	CC15-66×1×1Z50
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	15
	玻璃纤维制品
	山东大庚工程材料科技有限公司
	2016-10-14
	EGA1×1(50×50)-600
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	16
	玻璃纤维制品
	邹城市恒欣玻璃纤维有限公司
	2016-10-12
	CC14-132×1×1S28
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	17
	玻璃纤维制品
	泰山玻璃纤维邹城有限公司
	2016-10-12
	EC9-68.7×1Z 28(E)
	CTG
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	18
	玻璃纤维制品
	单县富翔玻纤有限公司
	2016-10-10
	CNP5×5-100L(160)
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	19
	玻璃纤维制品
	沂源万盛隆玻璃制品有限公司
	2016-10-10
	C5
	盛隆
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	20
	玻璃纤维制品
	山东玻纤集团股份有限公司
	2016-10-12
	ECER13-2400A-812
	天炬玻纤
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	21
	玻璃纤维制品
	泰山玻璃纤维有限公司
	2016-09-24
	TCR921N-2400-17
	CTG
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	22
	玻璃纤维制品
	单县清之华玻纤制品有限公司
	2016-10-03
	CNP5×5-100L(75)
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	23
	玻璃纤维制品
	淄博锦帛玻璃纤维有限公司
	2016-10-01
	200g/m2
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	24
	玻璃纤维制品
	山东耀微玻璃纤维科技股份有限公司
	2016-10-09
	E WPC173
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	25
	玻璃纤维制品
	山东沂源鸿坤玻璃纤维制品有限公司
	2016-10-09
	CC9-33×1×4S100
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	26
	玻璃纤维制品
	滕州市百信玻璃纤维有限公司
	2016-10-10
	CC7-33.5×2S90
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	27
	玻璃纤维制品
	肥城市振兴玻璃纤维有限公司
	2016-07-20
	ARNP 6×5-100L(160)
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	28
	玻璃纤维制品
	新泰市金裕工贸有限公司
	2016-10-05
	CC9-50×1×3S110
	/
	合格
	
	泰安市产品质量监督检验所

	29
	玻璃纤维制品
	山东金明玻璃纤维有限公司
	2016-10-11
	CC9-66×1×1Z85
	/
	不合格
	碱金属氧化物含量 ； 
	泰安市产品质量监督检验所

	30
	玻璃纤维制品
	淄博聚阳玻璃纤维有限公司
	2016-10-06
	CNP5×5-100L(160)
	聚阳
	不合格
	拉伸断裂强力（经向）；可燃物含量；碱金属氧化物含量；
	泰安市产品质量监督检验所


